| Наименование материала | Удельный вес | λ Вт/м К |
| --- | --- | --- |
| БЕТОНЫ |
| Асфальтобетон | 2100 | 1,05 |
| Бетон тяжелый | 2400 | 2,04 |
| Железобетон | 2500 | 1,86 |
| Силикатный бетон | 1800 | 1,16 |
| БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ |
| Вермикулитобетон | 800 | 0,26 |
| Вермикулитобетон | 600 | 0,17 |
| Вермикулитобетон | 400 | 0,13 |
| Вермикулитобетон | 300 | 0,11 |
| Газо - и пенобетон | 1000 | 0,25 |
| Газо - и пенобетон | 800 | 0,21 |
| Газо - и пенобетон | 600 | 0,18 |
| Газо - и пенобетон | 400 | 0,14 |
| Газо - и пенобетон | 300 | 0,12 |
| Газо - и пенозолобетон | 1000 | 0,36 |
| Газо - и пенозолобетон | 800 | 0,33 |
| Газо - и пенозолобетон | 600 | 0,29 |
| Газо - и пенозолобетон | 400 | 0,26 |
| Керамзитобетон на кварцевом песке | 1200 | 0,58 |
| Керамзитобетон на кварцевом песке | 1000 | 0,47 |
| Керамзитобетон на кварцевом песке | 800 | 0,35 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 0,92 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1600 | 0,79 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1400 | 0,65 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1200 | 0,52 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1000 | 0,41 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке | 800 | 0,31 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке | 600 | 0,26 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке | 500 | 0,23 |
| Кермазитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,41 |
| Кермазитобетон на перлитовом песке | 800 | 0,35 |
| Пемзобетон | 1600 | 0,68 |
| Пемзобетон | 1400 | 0,49 |
| Пемзобетон | 1200 | 0,43 |
| Пемзобетон | 1000 | 0,34 |
| Пемзобетон | 800 | 0,26 |
| Перлитобетон | 1200 | 0,5 |
| Перлитобетон | 1000 | 0,38 |
| Перлитобетон | 800 | 0,33 |
| Перлитобетон | 600 | 0,23 |
| Полистиролбетон | 600 | 0,2 |
| Полистиролбетон | 500 | 0,155 |
| Полистиролбетон | 400 | 0,13 |
| Полистиролбетон | 300 | 0,105 |
| Полистиролбетон | 250 | 0,09 |
| Полистиролбетон | 200 | 0,075 |
| Туфобетон | 1800 | 0,99 |
| Туфобетон | 1600 | 0,81 |
| Туфобетон | 1400 | 0,58 |
| Туфобетон | 1200 | 0,47 |
| Шдакопемзогазобетон | 1600 | 0,7 |
| Шдакопемзогазобетон | 1400 | 0,58 |
| Шдакопемзогазобетон | 1200 | 0,47 |
| Шдакопемзогазобетон | 1000 | 0,41 |
| Шдакопемзогазобетон | 800 | 0,35 |
| Шлакобетон на гранулированных шлаках | 1800 | 0,81 |
| Шлакобетон на гранулированных шлаках | 1600 | 0,64 |
| Шлакобетон на гранулированных шлаках | 1400 | 0,58 |
| Шлакобетон на гранулированных шлаках | 1200 | 0,52 |
| Шлакобетон на котельных шлаках | 1800 | 0,93 |
| Шлакобетон на котельных шлаках | 1600 | 0,78 |
| Шлакобетон на котельных шлаках | 1400 | 0,65 |
| Шлакобетон на котельных шлаках | 1200 | 0,54 |
| Шлакопемзобетон | 1800 | 0,76 |
| Шлакопемзобетон | 1600 | 0,63 |
| Шлакопемзобетон | 1400 | 0,52 |
| Шлакопемзобетон | 1200 | 0,44 |
| Шлакопемзобетон | 1000 | 0,37 |
| Шунгизитобетон | 1400 | 0,64 |
| Шунгизитобетон | 1200 | 0,5 |
| Шунгизитобетон | 1000 | 0,38 |
| ГАЗЫ |
| Азот |  | 0,0237 |
| Водород |  | 0,1655 |
| Воздух |  | 0,0226 |
| Гелий |  | 0,141 |
| Кислород |  | 0,239 |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ |
| Битум | 1400 | 0,27 |
| Битум | 1200 | 0,22 |
| Битум | 1000 | 0,17 |
| Битумоперлит | 400 | 0,13 |
| Битумоперлит | 300 | 0,099 |
| Пергамин | 600 | 0,17 |
| Рубероид | 600 | 0,17 |
| Толь | 600 | 0,17 |
| ГРУНТЫ |
| Глина промерзшая |  | 2 |
| Гравий промерзший |  | 1,3 |
| Ил промерзший |  | 2,3 |
| Песок | 1600 | 0,58 |
| Песок промерзший |  | 1,3 |
| Почва промерзшая |  | 2 |
| Щебень промерзший |  | 1 |
| ДЕРЕВО |
| Дуб вдоль волокон | 700 | 0,41 |
| Дуб поперек волокон | 700 | 0,23 |
| Ель вдоль волокон | 500 | 0,35 |
| Ель поперек волокон | 500 | 0,18 |
| Сосна вдоль волокон | 500 | 0,35 |
| Сосна поперек волокон | 500 | 0,18 |
| Фанера | 600 | 0,18 |
| ЖИДКОСТИ |
| Ацетон |  | 0,19 |
| Бензол |  | 0,158 |
| Вода |  | 0,599 |
| Ртуть |  | 7,82 |
| Этанол |  | 0,167 |
| КАМЕНЬ |
| Базальт | 2800 | 3,49 |
| Гнейс | 2800 | 3,49 |
| Гранит | 2800 | 3,49 |
| Известняк | 2000 | 1,28 |
| Известняк | 1800 | 1,05 |
| Известняк | 1600 | 0,81 |
| Известняк | 1400 | 0,58 |
| Мрамор | 2800 | 2,91 |
| Песчаник |  | 2 |
| Соль каменная (галит) |  | 6,9 |
| Туф | 2000 | 1,05 |
| Туф | 1800 | 0,81 |
| Туф | 1600 | 0,64 |
| Туф | 1400 | 0,52 |
| Туф | 1200 | 0,41 |
| Туф | 1000 | 0,29 |
| МЕТАЛЛЫ |
| Алюминий | 2600 | 221 |
| Бронза |  | 58 |
| Золото |  | 308 |
| Латунь |  | 111 |
| Медь | 8500 | 407 |
| Олово |  | 68 |
| Платина |  | 70 |
| Свинец |  | 36 |
| Серебро |  | 429 |
| Сталь | 7850 | 58 |
| Чугун | 7200 | 50 |
| ОБЛИЦОВКИ |
| ДВП | 1000 | 0,29 |
| ДВП | 600 | 0,16 |
| ДВП | 400 | 0,13 |
| ДВП | 200 | 0,08 |
| ДВП | 800 | 0,21 |
| ДСП | 1000 | 0,29 |
| ДСП | 800 | 0,21 |
| ДСП | 600 | 0,16 |
| ДСП | 400 | 0,13 |
| ДСП | 200 | 0,08 |
| Картон облицовочный | 1000 | 0,23 |
| Картон строительный многослойный | 650 | 0,18 |
| Листы асбестоцементные | 1800 | 0,52 |
| Листы асбестоцементные | 1600 | 0,41 |
| Листы гипсо-картонные ГКЛ, Гипрок | 800 | 0,21 |
| Плитка керамическая |  | 1 |
| ПОЛЫ |
| Ковролин |  | 0,07 |
| Линолеум многослойный | 1800 | 0,38 |
| Линолеум многослойный | 1600 | 0,33 |
| Линолеум на тканевой основе | 1800 | 0,35 |
| Линолеум на тканевой основе | 1600 | 0,29 |
| Линолеум на тканевой основе | 1400 | 0,23 |
| Паркет |  | 0,2 |
| Плитка керамическая |  | 1 |
| Плитка ПВХ |  | 0,38 |
| Пробка |  | 0,047 |
| ПРОСЛОЙКА ВОЗДУШНАЯ толщиной |
| 0,5-1,5 см |  | 0,077 |
| То же, с алюминиевой фольгой |  | 0,154 |
| 1,6-2,5 см |  | 0,143 |
| То же, с алюминиевой фольгой |  | 0,286 |
| 2,6-4 см |  | 0,214 |
| То же, с алюминиевой фольгой |  | 0,428 |
| 4,1-8 см |  | 0,357 |
| То же, с алюминиевой фольгой |  | 0,714 |
| 8,1-12,5 см |  | 0,667 |
| То же, с алюминиевой фольгой |  | 1,334 |
| 12,6-17,5 см |  | 1 |
| То же, с алюминиевой фольгой |  | 2 |
| 17,6-25 см |  | 1,33 |
| То же, с алюминиевой фольгой |  | 2,66 |
| 25,1-32,5 см |  | 2 |
| То же, с алюминиевой фольгой |  | 4 |
| РАСТВОРЫ |
| Раствор гипсоперлитовый | 600 | 0,23 |
| Раствор гипсоперлитовый поризованный | 500 | 0,19 |
| Раствор гипсоперлитовый поризованный | 400 | 0,15 |
| Раствор известково-песчаный | 1600 | 0,81 |
| Раствор сложный (цемент+песок+известь) | 1700 | 0,87 |
| Раствор цементно-перлитовый | 1000 | 0,3 |
| Раствор цементно-перлитовый | 800 | 0,26 |
| Раствор цементно-песчаный | 1800 | 0,93 |
| Раствор цементно-шлаковый | 1400 | 0,64 |
| Раствор цементно-шлаковый | 1200 | 0,58 |
| СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Кладка из керамического пустотелого кирпича 250х120х138 на ЦПР | 1400 | 0,54 |
| Кладка из керамического пустотелого кирпича 250х120х138 на ЦПР | 1200 | 0,48 |
| Кладка из керамического пустотелого кирпича 250х120х138 на ЦПР | 1000 | 0,41 |
| Кладка из керамического пустотелого кирпича 250х120х138 на ЦПР | 800 | 0,35 |
| Кладка из пустотелого керамического кирпича 250х120х138 на перлитовом растворе | 1400 | 0,47 |
| Кладка из пустотелого керамического кирпича 250х120х138 на перлитовом растворе | 1200 | 0,42 |
| Кладка из пустотелого керамического кирпича 250х120х138 на перлитовом растворе | 1000 | 0,36 |
| Кладка из пустотелого керамического кирпича 250х120х138 на перлитовом растворе | 800 | 0,3 |
| Кладка из пустотелого керамического кирпича 250х120х138 на пористом растворе | 1400 | 0,52 |
| Кладка из пустотелого керамического кирпича 250х120х138 на пористом растворе | 1200 | 0,41 |
| Кладка из пустотелого керамического кирпича 250х120х138 на пористом растворе | 1000 | 0,37 |
| Кладка из пустотелого керамического кирпича 250х120х138 на пористом растворе | 800 | 0,32 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на "теплом" растворе | 800 | 0,27 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на "теплом" растворе | 600 | 0,23 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на "теплом" растворе | 400 | 0,19 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на клеевом растворе | 1000 | 0,35 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на клеевом растворе | 800 | 0,27 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на клеевом растворе | 600 | 0,19 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на клеевом растворе | 400 | 0,15 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на клеевом растворе | 300 | 0,14 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на ЦПР | 1000 | 0,37 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на ЦПР | 800 | 0,24 |
| Кладка из газо и пенобетонных блоков на ЦПР | 600 | 0,25 |
| Кладка из гипсовых плит | 1200 | 0,47 |
| Кладка из гипсовых плит | 1000 | 0,35 |
| Кладка из керамзитобетонных камней на ЦПР | 1270 | 0,47 |
| Кладка из керамзитобетонных камней на ЦПР | 1060 | 0,41 |
| Кладка из керамзитобетонных камней на ЦПР | 880 | 0,33 |
| Кладка из керамического поризованного кирпича "Победа" на ЦПР | 1200 | 0,42 |
| Кладка из керамического поризованного кирпича "Победа" на ЦПР | 1000 | 0,22 |
| Кладка из керамического поризованного кирпича "Победа" на ЦПР | 900 | 0,17 |
| Кладка из керамического поризованного кирпича "Победа" на ЦПР | 780 | 0,21 |
| Кладка из керамического крупноформатного поризованного кирпича "Победа" на ЦПР | 800 | 0,18 |
| Кладка из керамического крупноформатного поризованного кирпича "Победа" на ЦПР | 670 | 0,154 |
| Кладка из керамического крупноформатного поризованного кирпича на перлитовом растворе | 800 | 0,22 |
| Кладка из керамического крупноформатного поризованного кирпича на перлитовом растворе | 600 | 0,15 |
| Кладка из керамического крупноформатного поризованного кирпича на пористом растворе | 800 | 0,23 |
| Кладка из керамического крупноформатного поризованного кирпича на пористом растворе | 600 | 0,16 |
| Кладка из керамического крупноформатного поризованного кирпича на ЦПР | 800 | 0,23 |
| Кладка из керамического крупноформатного поризованного кирпича на ЦПР | 600 | 0,16 |
| Кладка из керамического полнотелого кирпича на перлитовом растворе | 2000 | 0,77 |
| Кладка из керамического полнотелого кирпича на перлитовом растворе | 1800 | 0,69 |
| Кладка из керамического полнотелого кирпича на перлитовом растворе | 1600 | 0,6 |
| Кладка из керамического полнотелого кирпича на пористом растворе | 2000 | 0,86 |
| Кладка из керамического полнотелого кирпича на пористом растворе | 1800 | 0,82 |
| Кладка из керамического полнотелого кирпича на пористом растворе | 1600 | 0,66 |
| Кладка из керамического полнотелого кирпича на ЦПР | 2000 | 0,9 |
| Кладка из керамического полнотелого кирпича на ЦПР | 1800 | 0,81 |
| Кладка из керамического полнотелого кирпича на ЦПР | 1600 | 0,7 |
| Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича на перлитовом растворе | 1400 | 0,49 |
| Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича на перлитовом растворе | 1200 | 0,43 |
| Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича на перлитовом растворе | 1000 | 0,37 |
| Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича на пористом растворе | 1400 | 0,46 |
| Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича на пористом растворе | 1200 | 0,42 |
| Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича на пористом растворе | 1000 | 0,36 |
| Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича на ЦПР | 1400 | 0,55 |
| Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича на ЦПР | 1200 | 0,5 |
| Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича на ЦПР | 1000 | 0,44 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с пластшлакопортланцементом на клеевом растворе | 500 | 0,15 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с пластшлакопортланцементом на клеевом растворе | 400 | 0,12 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с пластшлакопортланцементом на клеевом растворе | 300 | 0,09 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с пластшлакопортланцементом на клеевом растворе | 250 | 0,08 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с пластшлакопортланцементом на ЦПР | 500 | 0,17 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с пластшлакопортланцементом на ЦПР | 400 | 0,15 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с пластшлакопортланцементом на ЦПР | 300 | 0,12 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с пластшлакопортланцементом на ЦПР | 250 | 0,11 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с портланцементом на клеевом растворе | 500 | 0,17 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с портланцементом на клеевом растворе | 400 | 0,14 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с портланцементом на клеевом растворе | 300 | 0,12 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с портланцементом на клеевом растворе | 250 | 0,1 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с портланцементом на ЦПР | 500 | 0,19 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с портланцементом на ЦПР | 400 | 0,17 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с портланцементом на ЦПР | 300 | 0,15 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с портланцементом на ЦПР | 250 | 0,13 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с шлакопортланцементом на клеевом растворе | 500 | 0,16 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с шлакопортланцементом на клеевом растворе | 400 | 0,13 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с шлакопортланцементом на клеевом растворе | 300 | 0,11 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с шлакопортланцементом на клеевом растворе | 250 | 0,09 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с шлакопортланцементом на ЦПР | 500 | 0,19 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с шлакопортланцементом на ЦПР | 400 | 0,16 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с шлакопортланцементом на ЦПР | 300 | 0,14 |
| Кладка из полистиролбетонных блоков с шлакопортланцементом на ЦПР | 250 | 0,12 |
| Кладка из силикатного 11 пустотного полнотелого кирпича на ЦПР | 1400 | 0,81 |
| Кладка из силикатного 14 пустотного полнотелого кирпича на ЦПР | 1300 | 0,76 |
| Кладка из силикатного 14 пустотного полнотелого кирпича на ЦПР | 1200 | 0,61 |
| Кладка из силикатного полнотелого кирпича на ЦПР | 2000 | 1,48 |
| Кладка из силикатного полнотелого кирпича на ЦПР | 1800 | 1,05 |
| Кладка из силикатного полнотелого кирпича на ЦПР | 1600 | 0,9 |
| СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Вермикулит вспученный | 200 | 0,11 |
| Вермикулит вспученный | 100 | 0,08 |
| Гравий керамзитовый | 800 | 0,23 |
| Гравий керамзитовый | 600 | 0,2 |
| Гравий керамзитовый | 400 | 0,14 |
| Гравий керамзитовый | 300 | 0,13 |
| Гравий керамзитовый | 200 | 0,12 |
| Гравий шунгизитовый | 800 | 0,23 |
| Гравий шунгизитовый | 600 | 0,2 |
| Гравий шунгизитовый | 400 | 0,14 |
| Перлит вспученный | 600 | 0,12 |
| Перлит вспученный | 400 | 0,09 |
| Перлит вспученный | 200 | 0,08 |
| Песок | 1600 | 0,58 |
| Щебень шлаковый | 800 | 0,26 |
| Щебень шлаковый | 600 | 0,16 |
| Щебень шлаковый | 400 | 0,13 |
| УТЕПЛИТЕЛИ |
| Армопенобетон |  | 0,13 |
| Асбест |  | 0,08 |
| Асбозурит | 600 | 0,15 |
| Битумокерамзит |  | 0,13 |
| Битумоперлит | 400 | 0,13 |
| Изделия перлитофосфогелиевые | 300 | 0,12 |
| Изделия перлитофосфогелиевые | 200 | 0,09 |
| Каучук вспененный Аэрофлекс | 80 | 0,054 |
| Куцчук вспененный Армафлекс | 80 | 0,04 |
| Каучук вспененный Кайманфлекс ST | 80 | 0,039 |
| Каучук вспененный Кайманфлекс ЕС | 80 | 0,039 |
| Каучук вспененный Кайманфлекс ЕСО | 95 | 0,041 |
| Маты алюминиево-кремниевые волокнистые Сибрал | 300 | 0,085 |
| Маты минераловатные Роквул | 50 | 0,047 |
| Маты минераловатные Роквул | 35 | 0,048 |
| Маты минераловатные Флайдер | 25 | 0,05 |
| Маты минераловатные Флайдер | 17 | 0,053 |
| Маты минераловатные Флайдер | 15 | 0,053 |
| Маты минераловатные Флайдер | 11 | 0,055 |
| Маты минераловатные Парок |  | 0,042 |
| Маты стекловолоконные | 150 | 0,07 |
| Маты стекловолоконные | 50 | 0,064 |
| Маты из супертонкого стекловолокна | 20 | 0,036 |
| Опилки древесные |  | 0,08 |
| Пакля | 150 | 0,07 |
| Пенопласт карбамидный Мэттэмпласт (пеноизол) | 20 | 0,03 |
| Пенопласт ППУ | 80 | 0,025 |
| Пенопласт ПХВ-1 | 125 | 0,064 |
| Пенопласт ПХВ-1 | 100 | 0,052 |
| Пенопласт резольнофенолформардегидный | 100 | 0,076 |
| Пенопласт резольнофенолформардегидный | 75 | 0,07 |
| Пенопласт резольнофенолформардегидный | 50 | 0,064 |
| Пенопласт резольнофенолформардегидный | 40 | 0,06 |
| Пенопласт ЦУСПОР | 70 | 0,028 |
| Пенопласт ЦУСПОР | 50 | 0,025 |
| Пенополистирол | 150 | 0,06 |
| Пенополистирол | 100 | 0,052 |
| Пенополистирол | 40 | 0,05 |
| Пенополистирол Пеноплекс | 35 | 0,03 |
| Пенополистирол Пеноплекс | 43 | 0,032 |
| Пенополистирол Радослав | 18 | 0,043 |
| Пенополистирол Радослав | 24 | 0,041 |
| Пенополистирол Стиродур 2500С | 25 | 0,031 |
| Пенополистирол Стиродур 2800С | 28 | 0,031 |
| Пенополистирол Стиродур 3035С | 33 | 0,031 |
| Пенополистирол Стиродур 4000С | 35 | 0,031 |
| Пенополистирол Стиродур 5000С | 45 | 0,031 |
| Пенополистирол Стиропор PS15 | 15 | 0,044 |
| Пенополистирол Стиропор PS20 | 20 | 0,042 |
| Пенополистирол Стиропор PS30 | 30 | 0,04 |
| Пенополиуретан | 80 | 0,05 |
| Пенополиуретан | 60 | 0,041 |
| Пенополиуретан | 40 | 0,04 |
| Пенополиуретан Изолан 101(2) | 70 | 0,027 |
| Пенополиуретан Изолан 101(3) | 70 | 0,028 |
| Пенополиуретан Изолан 105(2) | 70 | 0,025 |
| Пенополиуретан Изолан 105(3) | 70 | 0,027 |
| Пенополиуретан Изолан 123(2) | 75 | 0,028 |
| Пенополиуретан Изолан 123(3) | 75 | 0,028 |
| Пенополиуретан Изолан 18М | 65 | 0,026 |
| Пенополиуретан Изолан 210 | 65 | 0,025 |
| Пенополиуретан Корунд | 70 | 0,027 |
| Пеностекло | 400 | 0,14 |
| Пеностекло | 300 | 0,12 |
| Пеностекло | 200 | 0,09 |
| Перлитопластбетон | 200 | 0,06 |
| Перлитопластбетон | 100 | 0,05 |
| Плиты минераловатные прошивные на синтетическом связующем | 125 | 0,07 |
| Плиты минераловатные прошивные на синтетическом связующем | 75 | 0,064 |
| Плиты минераловатные прошивные на синтетическом связующем | 50 | 0,06 |
| Плиты базальтовые Термовент | 90 | 0,04 |
| Плиты базальтовые Термокровля | 110 | 0,04 |
| Плиты базальтовые Термокровля | 160 | 0,043 |
| Плиты базальтовые Термокровля | 185 | 0,045 |
| Плиты базальтовые Термокровля | 210 | 0,045 |
| Плиты базальтовые ТермоЛайт | 55 | 0,043 |
| Плиты базальтовые ТермоЛайт | 40 | 0,044 |
| Плиты базальтовые Термомонолит | 130 | 0,041 |
| Плиты базальтовые Термопол | 150 | 0,041 |
| Плиты базальтовые Термостена | 70 | 0,043 |
| Плиты базальтовые Термофасад | 150 | 0,043 |
| Плиты камышитовые | 300 | 0,14 |
| Плиты камышитовые | 200 | 0,09 |
| Плиты минераловатные на крахмальном связующем | 200 | 0,08 |
| Плиты минераловатные на крахмальном связующем | 125 | 0,064 |
| Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем | 350 | 0,11 |
| Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем | 300 | 0,09 |
| Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем | 200 | 0,08 |
| Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем | 100 | 0,07 |
| Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующем | 50 | 0,06 |
| Плиты минераловатные полужесткие | 90 | 0,045 |
| Плиты минераловатные полужесткие гидрофобизированные | 100 | 0,045 |
| Плиты минераловатные ППЖ | 200 | 0,054 |
| Плиты минераловатные Роквул | 200 | 0,05 |
| Плиты минераловатные Роквул | 150 | 0,047 |
| Плиты минераловатные Роквул | 100 | 0,045 |
| Плиты минераловатные фасадные ПФ | 180 | 0,053 |
| Плиты минераловатные Флайдер | 85 | 0,05 |
| Плиты минераловатные Флайдер | 75 | 0,047 |
| Плиты минераловатные Флайдер | 60 | 0,045 |
| Плиты минераловатные Флайдер | 45 | 0,045 |
| Плиты минераловатные Флайдер | 35 | 0,046 |
| Плиты минераловатные Флайдер | 30 | 0,046 |
| Плиты минераловатные Флайдер | 20 | 0,048 |
| Плиты минераловатные Флайдер | 17 | 0,053 |
| Плиты минераловатные Флайдер | 15 | 0,055 |
| Плиты стекловолоконные | 50 | 0,064 |
| Плиты торфяные | 300 | 0,08 |
| Плиты торфяные | 200 | 0,064 |
| Плиты торфяные Геокар | 380 | 0,072 |
| Плиты фибролитовые | 800 | 0,3 |
| Плиты фибролитовые | 600 | 0,23 |
| Плиты фибролитовые | 400 | 0,16 |
| Плиты фибролитовые | 300 | 0,14 |
| Полиэтилен вспененный |  | 0,044 |
| Полиэтилен вспененный Пенофол | 60 | 0,04 |
| Пробка |  | 0,05 |
| Пух гагчий |  | 0,008 |
| Совелит | 400 | 0,087 |
| Стекловата |  | 0,05 |
| Стружка |  | 0,08 |
| Шамот |  | 0,04 |
| Шевелин |  | 0,045 |
| Эковата | 40 | 0,043 |
| Эковата | 50 | 0,048 |
| Эковата | 60 | 0,052 |
| РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Алмаз |  | 1200 |
| Асбест |  | 0,08 |
| Вакуум |  |  |
| Вода |  | 0,58 |
| Воздух | 1,3 | 0,024 |
| Глина обожженая |  | 0,08 |
| Кожа |  | 0,15 |
| Лед |  | 2,23 |
| Металлопластик |  | 0,43 |
| Накипь |  | 3 |
| Перо |  | 0,02 |
| Полибутен |  | 0,22 |
| Поливинилхлорид |  | 0,15 |
| Полипропилен |  | 0,23 |
| Полиэтилен |  | 0,41 |
| Резина |  | 0,15 |
| Ртуть |  | 8,2 |
| Слюда |  | 0,42 |
| Стекло кварцевое |  | 1,36 |
| Стекло оконное | 2500 | 0,76 |
| Уголь древесный |  | 0,17 |
| Фарфор |  | 1,4 |
| Шамот |  | 0,04 |