Ориентировочные значения основных допустимых напряжений на растяжение и сжатие

| Материал | Допустимое напряжение, МПа |
| --- | --- |
|  | растяжение | сжатие |
| Чугун серый в слитках | 28...80 | 120...150 |
| Сталь Ст 2 « Ст 3 « Ст 3 в мостах | 140 160 140 |
| Сталь машиностроительная (конструкционная) углеродистая | 60...250 |
| Сталь машиностроительная (конструкционная) « легированная | 100...400 и выше |
| Медь | 30...120 |
| Латунь | 70...140 |
| Бронза | 60...120 |
| Алюминий | 30...80 |
| Бронза алюминиевая | 80...120 |
| Дуралюмин | 80...150 |
| Текстолит | 30...40 |
| Гетинакс | 50...70 |
| Фанера | 40...50 |
| Сосна вдоль волокон « поперек волокон | 7...10 – | 10...12 1,5...2 |
| Дуб вдоль волокон « поперек волокон | 9...13 – | 13...15 2...3,5 |
| Каменная кладка | до 0,3 | 0,5...4 |
| Кирпичная кладка | до 0,2 | 0,6...2,5 |
| Бетон | 0,1...0,7 | 1...9 |